ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Квалификация «Электрогазосварщик 4 разряда»

| Содержание деятельности работника | Обучающийся, освоивший квалификацию "Электрогазосварщик" 2-го разряда, должен | Примеры работ |
| --- | --- | --- |
|  | знать | уметь |  |
| I. Чтение простых чертежей. Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку. Передача узлов и деталей на сварку или сборку в пределах участка вручную или с помощью подъемно-транспортных механизмов, управляемых с пола. Подогрев конструкций и деталей при правке. Зачистка узлов и деталей под сварку и после сварки ручным механизированным инструментом, на зачистных и обдирочно-шлифовальных станках | А1. Правила, способы и порядок передачи деталей на сварку или сборку, подготовки изделий под сварку, подогрева конструкций при правке, зачистки деталей под сварку и после сварки механизированным и немеханизированным инструментом и на станках с использованием простых чертежей. А2. Формы раздела шва под сварку. А3. Характеристику газового пламени. А4. Габариты лома по стандарту. Б1. Назначение, устройство и условия применения ручного и механизированного слесарного инструмента и подъемно-транспортных механизмов, управляемых с пола. Б2. Устройство и принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки переменного и постоянного тока. В1. Назначение и марки флюсов, применяемых при сварке. В2. Механические свойства свариваемых металлов. Г. Условные графические обозначения на простых чертежах сварных конструкций. Д1. Способы экономного расходования сырья, материалов, комплектующих, электроэнергии при производстве сварочных работ. Д2. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ. Ж. Требования охраны окружающей среды при производстве сварочных работ. З. Основы психологии и этики деловых взаимоотношений с коллегами, работниками, осуществляющими передачу деталей на сварку и сборку | А1. Производить передачу деталей на сварку или сборку, подготовку изделий под сварку, подогрев конструкций при правке, зачистку деталей под сварку и после сварки с использованием простых чертежей. А2. Выполнять разделку шва под сварку. А3. Производить регулировку газового пламени. А4. Производит лом изделий по стандарту. Б1. Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент и подъемно-транспортные механизмы, управляемые с пола. Б2. Использовать электросварочные машины и аппараты для дуговой сварки переменного и постоянного тока. В1. Выбирать марку флюсов в зависимости от свойств свариваемого металла и требований, предъявляемых к сварному шву. В2. Применять в практической деятельности знания механических свойств свариваемых металлов. Г. Читать простые чертежи сварных конструкций. Д1. Выбирать способы экономного расходования материалов, комплектующих и электроэнергии при производстве сварочных работ. Д2. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ. Ж. Соблюдать требования охраны окружающей среды при производстве сварочных работ. З. Устанавливать деловые взаимоотношения с коллегами и работниками, осуществляющими передачу деталей на сварку и сборку | Баки трансформаторов – подводка стенок под автоматическую сварку. Балки люлечные, брусья подрессорные и надрессорные цельнометаллических вагонов и вагонов электросекций – приварка усиливающих угольников, направляющих и центрирующих колец. Башмаки леерных стоек – резка на корабле. Балки прокатные – наварка точек, захватывающих полос по разметке. Бойки и шаблоны паровых молотов – наплавление. Болты буксовые, колончатые и центровые – наплавление мест выработки. Детали каркасов бортового тента – прихватка и обварка. Детали металлические контейнеров – горячая правка. Диафрагмы рам платформ и металлических полувагонов – приварка ребер. Жеребейки – сварка. Заклепки – резка головок. Каркасы и детали тормозных площадок грузовых вагонов, оконные каркасы пассажирских вагонов – сварка. Кожухи и ограждения, слабо нагруженные узлы сельскохозяйственных машин – сварка. Кожухи масляных насосов и фильтров автомобилей – наплавление раковин в отливках. Кронштейны жатки, |
| II. Прихватка деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях. Ручная дуговая, плазменная, газовая, автоматическая и полуавтоматическая сварка простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей. Правка узлов и деталей после сварки. Зачистка швов после сварки. Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в защитных газах. Наплавка простых деталей. Устранение раковин и трещин в простых деталях, узлах, отливках | А1. Правила, способы и порядок прихватки изделий во всех пространственных положениях, ручной дуговой, плазменной, газовой, автоматической и полуавтоматической сваркой простых деталей и конструкций из углеродистых сталей, наплавки простых деталей. А2. Параметры режимов сварки. А3. Основы металлургических процессов при сварке. Формы разделки шва под сварку. Виды сварных соединений и типы швов. А4. Порядок подготовки кромок изделий для сварки. Причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения. А5. Характеристику газового пламени. А6. Правила обеспечения защиты при сварке в защитных газах. Б1. Принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки переменного и постоянного тока, газогенераторов, газосварочных автоматов и полуавтоматов, редуцирующих приборов и сварочных горелок. Б2. Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. В1. Основные свойства применяемых при сварке электродов, свариваемого металла, газов и жидкостей. В2. Назначение и марки флюсов, применяемых при электродуговой и газовой сварке. Г. Обозначения сварных швов на простых чертежах. Д1. Способы экономного расходования сырья, материалов, комплектующих, электроэнергии при производстве сварочных работ. Д2. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А1. Производить прихватку изделий во всех пространственных положениях, ручную дуговую, плазменную, газовую, автоматическую и полуавтоматическую сварку простых деталей из углеродистых сталей, зачистку швов после сварки, защиту обратной стороны сварного шва при сварке в защитных газах, наплавку простых деталей. А2. Выбирать режимы сварки. А3. Применять в практической деятельности знания основ металлургических процессов, видов сварных соединений и типов швов. А4. Подготавливать кромки свариваемых изделий. Устранять дефекты и предупреждать их возникновение при сварке. А5. Производить регулировку газового пламени. А6. Выбирать по справочным данным защитный газ и сварочные материалы. Б1. Производить обслуживание электросварочных машин и аппаратов для дуговой сварки переменного и постоянного тока, газогенераторов, газосварочных автоматов и полуавтоматов, редуцирующих приборов и сварочных горелок. Б2. Объяснять назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов, правильно выбирать и использовать их. В1. Применять в практической деятельности знания основных свойств применяемых при сварке электродов, свариваемого металла, газов и жидкостей. В2. Использовать необходимые марки флюсов при электродуговой и газовой сварке. Г. Читать и выполнять обозначение сварных швов на простых чертежах. Д1. Выбирать способы экономного расходования материалов, комплектующих и электроэнергии при производстве сварочных работ. Д2. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ | валики тормозного управления – сварка. Кронштейны крепления глушителя к раме автомобиля – наплавление трещин. Кронштейны для крепления горно-шахтного оборудования – сварка. Кронштейны подрамников автосамосвалов – сварка. Крышки желобов подвагонного освещения – сварка. Листы угловые внутреннего и наружного обшива трамвая – заварка надрезов. Лом стальной для шихты – резка. Накладки и подкладки рессорные – сварка. Опоки мелкие – приварка ушек. Опоки стальные мелких размеров – сварка ушек. Поддоны к станкам – сварка. Прибыли и литники на стальных отливках толщиной до 300 мм – резка. Рамы баков трансформаторов – сварка. Рамы матрацев кроватей, сетки панцирные и ромбические – сварка. Трубы приемные – наплавление предохранительных сеток. Усилители крыльев автомобилей – сварка. Фиксаторы гидравлические механизмов автосамосвалов – сварка. Фундаменты неответственные, мелкие узлы из малоуглеродистых и низколегированных сталей – полуавтоматическая сварка на стеллаже |
| III. Подготовка газовых баллонов к работе. Обслуживание переносных газогенераторов. Ручная кислородная резка и резка бензорезательными аппаратами стального легковесного и тяжелого лома. Кислородная и плазменная прямолинейная и криволинейная резка в нижнем и вертикальном положении сварного шва металлов, а также простых и средней сложности деталей из углеродистых сталей по разметке вручную, на переносных, стационарных и плазморезательных машинах | А1. Порядок подготовки баллонов к работе, обслуживания газогенераторов. Правила и порядок ручной кислородной резки и резки бензорезательными аппаратами лома, кислородной, плазменной резки в нижнем и вертикальном положении простых и средней сложности деталей из углеродистых сталей. А2. Допустимое остаточное давление газа в баллонах. А3. Габариты лома по стандарту. Б. Устройство, принцип действия обслуживаемой газорезательной аппаратуры и газогенераторов для кислородной и плазменной резки металлов. В. Основные свойства применяемых при кислородной и плазменной резке электродов, газов и разрезаемого металла. Г. Условные графические обозначения на простых чертежах в соответствии с нормативной документацией. Д1. Способы экономного расходования сырья, материалов, комплектующих, электроэнергии при производстве сварочных работ. Д2. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А1. Производит подготовку газовых баллонов к работе, обслуживание переносных газогенераторов, ручную кислородную резку и резку аппаратами, кислородную и плазменную прямолинейную и криволинейную резку простых и средней сложности деталей из углеродистых сталей. А2. Проверяет допустимое остаточное давление газа в баллонах. А3. Производить лом металла и изделий по стандарту. Б. Использовать газорезательную аппаратуру для кислородной и плазменной резки металлов. В. Выбирать и применять необходимую марку электрода, газа и резательного металла. Г. Читать простые чертежи. Д1. Выбирать способы экономного расходования материалов, комплектующих и энергии при производстве сварочных работ. Д2. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ |  |

| Содержание деятельности работника | Обучающийся, освоивший квалификацию "Электрогазосварщик" 3-го разряда, должен | Примеры работ |
| --- | --- | --- |
|  | знать | уметь |  |
| I. Чтение чертежей различной сложности деталей, узлов и конструкций. Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима. Ручная дуговая, плазменная, газовая, автоматическая и полуавтоматическая сварка простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях, кроме потолочного. Дуговая и газовая наплавка твердыми сплавами | А1. Основные технологические приемы ручной дуговой, плазменной, газовой, автоматической и полуавтоматической сварки простых деталей из конструкционных сталей и средней сложности деталей из углеродистых сталей. Виды наплавки твердыми сплавами. А2. Способы испытаний и виды контроля сварного шва и сварной конструкции. А3. правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку. А4. Правила подбора режимов нагрева металла в зависимости от его марки и толщины. А5. Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях, меры их предупреждения. Б. Устройство обслуживаемых электросварочных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона. Г. Условные обозначения на чертежах деталей и конструкций различной сложности. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А1. Выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую, автоматическую и полуавтоматическую сварку простых деталей из конструкционных сталей и средней сложности деталей из углеродистых сталей во всех пространственных положениях, кроме потолочного. Производить наплавку твердыми сплавами. А2. Контролировать сварной шов в соответствии с предъявляемыми к нему техническими требованиями. А3. Зачищать кромки свариваемых деталей с использованием химических и механических средств. А4. Производить предварительный и сопутствующий нагрев в соответствии с требованиями технологического процесса. А5. Устранять дефекты и предупреждать их возникновение при сварке. Б. Производить техническое обслуживание оборудования в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Г. Читать чертежи деталей и конструкций различной сложности. Д. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ | Арматура из оловянных бронз и кремнистой латуни под пробное давление до 1,6 МПа (до 15,5 атм) – наплавление дефектов. Барабаны битерные и режущие, передние и задние оси тракторного прицепа, дышла и рамы комбайна и хедера, шнеки жатки, граблина и мотовила – сварка. Боковины, переходные площадки, подножки, каркасы и обшивки железнодорожных вагонов – сварка. Балансиры рессорного подвешивания подвижного состава – вырезка по разметке вручную. Буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны – сварка. Валы коленчатые двигателей и валы кулачковые автомобилей – заварка спецсталями дефектных полуобработанных поковок. Валы электрических машин – наплавление шеек. Глушители – сварка. Двигатели внутреннего сгорания (топливная и воздушная системы) – сварка. Детали автомобиля (горловина маслонагревателя, |
| II. Кислородная, плазменная, прямолинейная и криволинейная резка в различных положениях металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную, на переносных, стационарных и плазморезательных машинах во всех положениях | А. Технологию резки и расход газов при кислородной, плазменной, прямолинейной и криволинейной резке в различных положениях металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке во всех положениях. Б. Устройство обслуживаемых плазморезательных машин и газорезательной аппаратуры. В. Основные свойства применяемых при резке материалов и металлов, их влияние на качество резки. Г. Условные графические обозначения на чертежах сварных конструкций различной сложности. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места при выполнении соответствующих работ. Е. Требования безопасности труда при выполнении соответствующих работ | А. Производит кислородную, плазменную, прямолинейную и криволинейную резку в различных положениях металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке во всех положениях. Б. Производить техническое обслуживание оборудования в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. В. Выбирать материалы для качественной резки по справочным данным или технической документации. Г. Читать чертежи сварных конструкций различной сложности. Д. Рационально организовывать рабочее место при выполнении соответствующих работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при выполнении соответствующих работ | картер коробки, крышка картера) – наплавление дефектов. Детали из листовой стали толщиной до 60 мм – вырезка вручную по разметке. Детали каркаса грузовых вагонов – сварка. Детали кулисного механизма – наплавление отверстий. Диски тормозные бронзовые – наплавление раковин. Заготовки для ручной или автоматической электродуговой сварки – резка без скоса. Каркасы для щитов и пультов управления – сварка. Катки опорные – сварка. Кожухи в сборе, котлы обогрева – сварка. Кожухи эластичных муфт – сварка. |
| III. Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с выделением отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машин | А. Технологию и расход газов при ручной кислородной резке и резке бензорезательными и керосинорезательными аппаратами. Б. Устройство обслуживаемых бензорезательных и керосинорезательных аппаратов. В. Свойства применяемых газов, горючих жидкостей и металлов. Г. Условные графические обозначения на чертежах сварных конструкций различной сложности. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А. Производить ручную кислородную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами. Б. Эксплуатировать бензорезательные и керосинорезательные аппараты. В. Применять газы и горючие жидкости в зависимости от требуемой температуры пламени согласно технологической документации и справочным данным. Г. Читать чертежи сварных конструкций различной сложности. Д. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ | Колодки тормоза грузовых автомобилей, кожухи, полуоси заднего моста – подварка. Конструкции, узлы, детали под артустановки – сварка. Корпуса электрической взрывоопасной аппаратуры – сварка. Краны грузоподъемные – наплавление скатов. Кузова автосамосвалов – сварка. Мосты задние автомобилей – наплавка раковин в отливках. Облицовка радиатора автомобиля – заварка трещин. Поплавки регулятора уровня(арматура) – сварка. |
| IV. Ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях | А1. Правила и порядок ручного дугового воздушного строгания простых и средней сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. А2. Требования, предъявляемые к поверхностям после воздушного строгания. Б. Устройство, назначение оснастки, инструмента для ручного дугового воздушного строгания. В. Свойства и марки электродов. Г. Условные графические обозначения на чертежах деталей, узлов и конструкций различной сложности. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А1. Производить ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. А2. Контролировать поверхность с помощью шаблонов и других контрольно-измерительных приборов после воздушного строгания. Б. Применять по назначению оборудование, инструмент и оснастку для ручного дугового воздушного строгания. В. Сравнивать между собой марки электродов с учетом их свойств. Применять электроды согласно технологической документации и справочных данных. Г. Читать чертежи и условные графические обозначения деталей, узлов и конструкций различной сложности. Д. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ | Проекторы – приварка к корпусу корабля. Прибыли, литники у отливок сложной конфигурации толщиной свыше 300 мм – резка. Рамки дышел паровоза – наплавление. Рамки профильные, окна кабины водителя – сварка. Рамы пантографов – сварка. Рамы тепловоза – приварка кондукторов, листов настила, деталей. Резервуары для негорючих жидкостей и тормозных систем подвижного состава – сварка. Резцы фасонные и штампы простые – сварка. Сальники валов переборочные – наплавление корпуса и нажимной втулки. Станины станков малых размеров – сварка. Стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила |
| V. Наплавка раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности | А1. Правила, порядок и параметры наплавки раковин и трещин. А2. Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях, меры их предупреждения. Б1. Устройство обслуживаемых электросварочных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона. Б2. Инструмент и оснастку для наплавки деталей. В. Свойства применяемых сварочных материалов и металлов. Г. Условные обозначения сварных швов на чертежах в соответствии со стандартами. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А1. Выбирать оптимальные режимы наплавки по справочным данным и технологической документации. А2. Выявлять причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях, предупреждать их появление. Б1. Применять для наплавки электросварочные машины, газосварочную аппаратуру, автоматы, полуавтоматы и плазмотроны. Б2. Применять инструмент и оснастку для наплавки деталей средней сложности В. Выбирать сварочные материалы в зависимости от химического состава основного металла. Г. Читать чертежи конструкций средней сложности. Д. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ | ограждений, настилы, обшивка котлов – сварка. Ступицы заднего колеса, задний мост и другие детали автомобиля – пайка ковкого чугуна. Стыки и пазы секций, перегородок палуб, выгородок – автоматическая сварка на стеллаже. Трубы вентиляционные – сварка. Трубы газовыхлопные медные – сварка. Трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой углеродистой стали – сварка. Трубы связные дымогарные в котлах и трубы пароперегревателей – сварка. Трубы общего назначения – резка скоса кромок. Трубы тормозной магистрали – сварка и другие работы |

| Содержание деятельности работника | Обучающийся, освоивший квалификацию "Электрогазосварщик" 4-го разряда, должен | Примеры работ |
| --- | --- | --- |
|  | знать | уметь |  |
| I. Чтение чертежей различных сложных металлоконструкций. Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, сложных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. Горячая правка сложных конструкций | А1. Режимы ручной, дуговой, плазменной и газовой сварки средней сложности деталей, конструкций из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, сложных деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. А2. Правила и способы горячей правки сложных конструкций. А3. Правила чтения чертежей различных сложных металлоконструкций. А4. Принципы подбора режима ручной дуговой сварки по приборам. А5. Виды дефектов сварных швов и методы их предупреждения и устранения. А6. Методы получения и хранения наиболее распространенных газов: ацетилена, водорода, кислорода, пропан-бутана, используемых при газовой сварке. Б. Устройство различной электрогазосварочной и газосварочной аппаратуры, нагревающего оборудования и приспособлений для правки. В. Механические свойства свариваемых металлов. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А1. Выполнять ручную дуговую, плазменную и газовую сварку средней сложности деталей, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, сложных деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. А2. Производить горячую правку сложных конструкций. А3. Читает чертежи различных сложных металлоконструкций. А4. Пользоваться приборами для подбора режима сварки. А5. Классифицировать виды дефектов, применять оптимальные режимы сварки для их предупреждения, устранять дефекты сварных швов. А6. Характеризовать методы получения и хранения наиболее распространенных газов. Б. Пользуется различной электросварочной и газосварочной аппаратурой, нагревающим оборудованием и приспособлениями для правки. В. Сравнивать между собой механические свойства свариваемых металлов. Д. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ | Аппараты, сосуды и емкости из углеродистой стали, работающие без давления – сварка. Аппаратура и сосуды для химических и нефтехимических производств; резервуары, сепараторы, сосуды и т. п. – вырезка отверстий со скосом кромок. Арматура трубопроводная запорная из цветных металлов и сплавов под пробное давление свыше 1,6 до 5,0 МПа (свыше 15,5 до 48,4 атм) – наплавление дефектов. Баки трансформаторов – приварка патрубков, сварка коробок под выводы, коробок охладителей, установок тока и крышек баков. Баллеры руля, кронштейны гребных валов – наплавление. Блоки цилиндров двигателей автомобилей – наплавление раковин в отливках. Валы коленчатые – наплавление шеек. Вкладыши бронзовые и латунные – наплавка на стальные подшипники. Гарнитура и корпуса горелок котлов – сварка. Детали из листовой нержавеющей стали, алюминиевых или медных |
| II. Ручная кислородная, плазменная и газовая прямолинейная и фигурная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов в различных положениях по разметке. Кислородно-флюсовая резка деталей из высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна | А1. Особенности и технологические приемы ручной кислородной, плазменной и газовой прямолинейной и фигурной резки, резки бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на плазморезательных машинах сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов в различных положениях по разметке. А2. Режимы кислородно-флюсовой резки деталей из высокохромистых, хромоникелевых сплавов, сталей и чугуна. Б. Устройство газорезательной аппаратуры и установок для кислородно-флюсовой резки. В. Назначение и марки флюсов, используемых при кислородно-флюсовой резке, влияние химических элементов на резку. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А1. Производить ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку, резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на плазморезательных машинах сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов в различных положениях по разметке. А2. Выполнять кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых, хромоникелевых сплавов, сталей и чугуна. Б. Пользуется различной газорезательной аппаратурой и установками для кислородно-флюсовой резки. В. Подбирать марки флюсов в зависимости от химического состава металла. Д. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ | сплавов – газоэлектрическая резка со скосом кромок. Детали из чугуна – сварка, наплавление с подогревом и без подогрева. Детали из листовой стали толщиной свыше 60 мм – резка вручную по разметке. Детали и узлы из цветных металлов – сварка с последующим испытанием под давлением. Замедлители вагонные – сварка и наплавление узлов в эксплуатационных условиях. Зубья чугунные шестерен – наплавление. Изделия из цветных сплавов тонкостенные (крышки воздухоохладителей, подшипниковые щиты, вентиляторы турбогенераторов) – наварка латунью или силумином. Изделия чугунные круп- |
| III. Ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях | А1. Особенности технологии ручного электродугового воздушного строгания сложных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. А2. Особенности электродугового строгания переменным и постоянным током. Б. Устройство установки для электродугового воздушного строгания. В. Правила выбора электродов для электродугового воздушного строгания. Г. Условные обозначения на чертежах металлоконструкций различной сложности. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А1. Выполнять ручное электродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. А2. Использовать в практической деятельности знания об электродуговом строгании переменным и постоянным током. Б. Эксплуатировать установку для электродугового воздушного строгания. В. Выбирать электроды в зависимости от режимов строгания. Г. Читать чертежи металлоконструкций различной сложности. Д. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ | ные: рамы, шкивы, маховики, шестерни – наплавление раковин и трещин. Камеры рабочих колес гидравлических турбин – сварка и наплавление. Конструкции доменных печей (кожухи, воздухоподогреватели, газопроводы) – резка со скосом кромок. Каркасы, промышленных печей и котлов – сварка. Картеры крупных моторов и корпуса механической передачи тепловозов – сварка. Картеры моторов нижние – сварка. Катушки полюсов электрических машин из полосовой меди – сварка и приварка перемычек. Коллекторы газовыхлоп- |
| IV. Автоматическая и механическая (полуавтоматическая) сварка средней сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций, трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. Автоматическая сварка ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях | А1. Правила и приемы автоматической и полуавтоматической сварки средней сложности и сложных аппаратов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. А2. Технологию автоматической сварки ответственных сложных строительных и технологических конструкций. А3. Принципы подбора режима сварки по приборам. А4. Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения. Б. Устройство сварочных автоматов и полуавтоматов. В. Основные сведения о свариваемости металлов. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А1. Выполнять автоматическую и полуавтоматическую сварку средней сложности аппаратов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. А2. Производить автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических конструкций. А3. Использовать приборы для подбора режима сварки. А4. Устранять дефекты в сварных швах и предупреждать их возникновение. Б. Эксплуатировать сварочные автоматы и полуавтоматы. В. Сравнивать между собой механические свойства свариваемых металлов. Д. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ | ные и трубы – сварка. Кольца регулирующие гидравлических турбин – сварка и наплавление. Корпуса и мосты ведущих колес жатки – сварка. Корпуса компрессоров, цилиндров низкого и высокого давления воздушных компрессоров – наплавление трещин. Корпуса роторов диаметром до 3500 мм – сварка. Корпуса стопорных клапанов турбин мощностью до 25000 кВт – сварка. Корпуса щеткодержателей, сегменты реверсов, роторы электродвигателей – наплавление. Кузова, топливные и масляные баки, трубопроводы водяных и воздушных систем автосамосвалов боль- |
| V. Наплавка дефектов сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. Наплавка твердыми сплавами латуни | А. Режимы наплавки дефектов сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. Б. Устройство электрогазосварочного оборудования для наплавочных работ. В. Сварочные материалы, используемые при выполнении наплавочных работ. Г. Условные обозначения на чертежах сложных металлоконструкций в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Д. Правила и способы рациональной организации рабочего места при производстве сварочных работ. Е. Требования безопасности труда при производстве сварочных работ | А. Производить наплавку дефектов сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. Б. Эксплуатировать электрогазосварочное оборудование для наплавочных работ. В. Выбирать сварочные материалы в зависимости от требований, предъявляемых к наплавленному металлу, по справочным данным или технологической документации. Г. Читать чертежи сложных сварных металлоконструкций. Д. Рационально организовывать рабочее место при производстве сварочных работ. Е. Соблюдать требования безопасности труда при производстве сварочных работ | шой и особо большой грузоподъемности – сварка. Крепление и опоры для трубопроводов – сварка. Кронштейны и крепления шкворневые тележки тепловоза – сварка. Листы больших толщин (броня) – сварка. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные – сварка в цеховых условиях. Мебель из алюминия – сварка. Плиты фундаментальные крупные электрических машин – сварка. Подкосы, полуоси стойки шасси самолетов – сварка. Подогреватели – сварка обоймы, водогрейной трубы с обоймой, конусом, кольцами и фланцами и другие работы |